**COMBI19A (WCOMBI19A) КОМБИНЕЗОН АЛЮМИНИЗИРОВАННЫЙ**



**Цвет:** серебристый

**Размер:** M/L/XL/XXL

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Комбинезон защитный от тепла и пламени. Прямые рукав и нижняя часть штанин. Застежка на контактной ленте.

 *Материал:* верх – окисленный полиакрилонитрил / пара-арамидное волокно с алюминизированным покрытием REFLESPACE®, плотность 515 гр/м2;

 подкладка - 100% хлопок PROBAN®, плотность 310 гр/м2

Технические характеристики EN ISO 11612:

Ограничение распространения пламени – **A1** (испытания по ISO 15025, метод A)

Защита от конвективного тепла – **B1** ( 4 c < Показатель передачи тепла HTI 24 < 10 c )

Защита от теплового излучения – **C3** ( 50 c < Показатель передачи тепла RHTI 24 < 95 c )

Защита от выплеска расплавленного алюминия – **D3** (максимальная) (использованная при

испытании масса алюминия > 350 г)

Защита от выплеска расплавленного железа – **E3** (максимальная) (использованная при

испытании масса железа > 200 г)

Защита при контакте с температурой 250°C – **F1** ( 5 c < Пороговое время < 10 c )