MANTEAU19N (WMANTE19N)  ПЛАЩ АЛЮМИНИЗИРОВАННЫЙ

Цвет: серебристый

Размер: M/L/XL/XXL/3XL

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Плащ защитный от тепла и пламени. Воротник-стойка. Застежка на кнопках и контактной ленте.

Материал: верх – вискоза с алюминизированным покрытием REFLESPACE®, плотность 580 гр/м2;

подкладка - 100% хлопок PROBAN®, плотность 310 гр/м2

Технические характеристики EN ISO 11612:

Ограничение распространения пламени – A1

Защита от конвективного тепла – B1

Защита от теплового излучения – C3

Защита от выплеска расплавленного алюминия – D3 (максимальная)

Защита от выплеска расплавленного железа – E3 (максимальная)

Защита при контакте с температурой 250°C – F1