MANTEAU19А (WMANTE19А)  ПЛАЩ АЛЮМИНИЗИРОВАННЫЙ

Цвет: серебристый

Размер: M/L/XL/XXL/3XL

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Плащ защитный от тепла и пламени. Воротник-стойка. Застежка на кнопках и контактной ленте.

Материал: верх – окисленный полиакрилонитрил / пара-арамидное волокно с алюминизированным покрытием REFLESPACE®, плотность 515 гр/м2;

подкладка - 100% хлопок PROBAN®, плотность 310 гр/м2

Технические характеристики EN ISO 11612:

Ограничение распространения пламени – A1 (испытания по ISO 15025, метод A)

Защита от конвективного тепла – B1 ( 4 c < Показатель передачи тепла HTI 24 < 10 c )

Защита от теплового излучения – C3 ( 50 c < Показатель передачи тепла RHTI 24 < 95 c )

Защита от выплеска расплавленного алюминия – D3 (максимальная) (использованная при

испытании масса алюминия > 350 г)

Защита от выплеска расплавленного железа – E3 (максимальная) (использованная при

испытании масса железа > 200 г)

Защита при контакте с температурой 250°C – F1 ( 5 c < Пороговое время < 10 c )