**VISORPC ЩИТОК-ЭКРАН ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА**



**Цвет:** прозрачный

**Размер:** 39х20 см

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Лицевой щиток из литого прозрачного поликарбоната. Размер – 39х20 см. Оптический класс - 1. Защита (спереди и сбоку) от летящих частиц (120 м/с) и УФ-излучения. Механическая устойчивость к экстремальным температурам. Применяется с держателями BALBI2, PICO2, VISOR HOLDER и VISOR-H. В комлекте – 2 щитка-экрана.

Вес – 100 гр.

EN 166: **1 BТ**

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ