**HESTIA VV702BC ТРИКОТАЖНЫЕ ПЕРЧАТКИ С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ**



**Цвет:** белый

**Размер:** 06/07/08/09/10

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Перчатки трикотажные бесшовные с полиуретановым покрытием с эластичной манжетой 8 см. Максимальная устойчивость к истиранию. Высокая устойчивость к разрывам.

**Основа:** 100% полиамид. Размер стежка 15, двойная вязка.

**Покрытие:** 100%полиуретан. Покрытие частичное: на ладонной части и напалках с тыльной стороны.

Технические характеристики EN388: **4 1 3 1**

Устойчивость к истиранию – **4** (максимальная)

Устойчивость к порезам – **1**

Устойчивость к разрывам – **3** (высокая)

Устойчивость к проколам – **1**

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Размер стежка 15 – очень хорошая ловкость и точность в работе



Полиуретановое покрытие – высокое сопротивление износу и разрывам, хорошая воздухопроницаемость



Перчатки можно использовать после стирки

