**VE799 ТРИКОТАЖНЫЕ ПЕРЧАТКИ С ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ**



**Цвет:** белый/красный

**Размер:** 10

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Перчатки трикотажные бесшовные с эластичной манжетой с латексным покрытием. Высокая устойчивость к истиранию и разрывам.

**Основа:** поликоттон (35% полиэстер + 65% хлопок). Размер стежка 10.

**Покрытие:** латекс. Покрытие частичное: полностью прозрачное покрытие по всей перчатке и красное - на ладонях и кончиках пальцев.

Технические характеристики EN388: **3 1 3 1**

Устойчивость к истиранию – **3** (высокая)

Устойчивость к порезам – **1**

Устойчивость к разрывам – **3** (высокая)

Устойчивость к проколам – **1**