**PVC7335 ПЕРЧАТКИ ПВХ НА ТРИКОТАЖНОЙ ОСНОВЕ**



**Цвет:** красный

**Размер:** 10

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Перчатки ПВХ на хлопчатобумажной трикотажной основе «джерси». Длина – 35 см. Толщина: 0,9 мм. Высокая устойчивость к истиранию. Перчатки водонепроницаемые и воздухонепроницаемые. Устойчивость к воздействию масляных, химических средств и нефтепродуктам.

**Основа:** хлопчатобумажная трикотажная основа «джерси»

**Покрытие:** 100% ПВХ

 Технические характеристики EN388: **4 1 1 1**

Устойчивость к истиранию – **4** (максимальная)

Устойчивость к порезам – **1**

Устойчивость к разрывам – **1**

Устойчивость к проколам – **1**

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Отличная устойчивость к истиранию, стойкость к масляным, химическим средствам и нефтепродуктам

Водонепроницаемость

