**DT216 КОМБИНЕЗОН ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА**



**Цвет:** белый

**Размер:** M/L/XL/XXL/3XL

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Комбинезон с эластичным капюшоном. Нетканый материал – 100% полипропилен. Замок-молния, закрытая защитной планкой. Эластичная резинка вокруг лицевого выреза капюшона, на талии, манжетах рукавов и лодыжках. Индивидуальная упаковка.

 Защита: от твердых частиц - 5; от брызг кислот, щелочных веществ и воды - 6.

*Материал:* 100% полипропилен; плотность - 50 г/м². 3 слоя: полипропилен –вспененный полипропилен – полипропилен (SMS)

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Застежка-молния с защитной планкой

Удобный капюшон, не стесняющий движения головы

Технология SMS (полипропилен –вспененный полипропилен – полипропилен) – хорошая воздухопроницаемость изделия



Без силикона

